南通市化学纤维产品质量监督抽查

实施细则

（2025年版）

1.范围

本细则适用于南通市市场监督管理局组织的化学纤维产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

生产企业抽样：抽样人员在事先不通知生产企业的情况下，在生产企业随机抽取以任何方式表明合格的产品，随机数使用扑克牌方法产生，所需检验样品以承检机构名义付费购买，备用样品由受检企业先行无偿提供，启动备用样品进行复检时由原承检机构另行付费购买，备用样品封存于生产企业。长丝产品抽样依照GB/T 6502-2008 《化学纤维长丝取样方法》执行，短纤维产品抽样依照GB/T 14334-2006 《化学纤维短纤维取样方法》执行。具体抽样数量见表1，抽样基数应满足抽样要求。

表1 抽样数量

| 产品种类 | 包含产品 | 抽样数量 | 抽样基数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学纤维 | 长丝 | 40卷（其中备样20卷） | 满足抽样数量 |
|  | 短纤维 | 1000g（其中备样500g） |  |

3.检验依据

表2 检验项目及依据

| 检验检测项目 |  | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 长丝 | 线密度偏差率 | GB/T 16603-2017 FZ/T 54007-2019 FZ/T 54033-2023 GB/T 8960-2015 FZ/T 54005-2020 GB/T 14460-2015等 | GB/T 14343-2008 |
|  | 线密度变异系数（CV） |  |  |
|  | 断裂强度 |  | GB/T 14344-2022 |
|  | 断裂强度变异系数（CV） |  |  |
|  | 断裂伸长率 |  |  |
|  | 断裂伸长率变异系数（CV） |  |  |
| 短纤维 | 线密度偏差率 | GB/T 14464-2017 FZ/T 52010-2014等 | GB/T 14335-2008 |
|  | 断裂强度 |  | GB/T 14337-2022 |
|  | 断裂强度变异系数（CV） |  |  |
|  | 断裂伸长率 |  |  |
|  | 卷曲数 |  | GB/T 14338-2022 |
|  | 卷曲率 |  |  |
|  | 比电阻 |  | GB/T 14342-2015 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 14460－2015《涤纶低弹丝》

GB/T 16603-2017《锦纶牵伸丝》

GB/T 8960－2015《涤纶牵伸丝》

FZ/T 12058-2017《筒子染色涤纶低弹丝》

FZ/T 12079-2023《筒子染色锦纶6弹力丝》

FZ/T 54003－2012《涤纶预取向丝》

FZ/T 54005-2020《有色涤纶低弹丝》

FZ/T 54006-2020《有色涤纶牵伸丝》

FZ/T 54007-2019《锦纶6弹力丝》

FZ/T 54014-2009《锦纶66弹力丝》

FZ/T 54024-2019《锦纶6预取向丝》

FZ/T 54033-2023《锦纶6高取向丝（HOY）》

FZ/T 54038-2014《异形涤纶低弹丝》

FZ/T 54039-2018《异形涤纶牵伸丝》

FZ/T 54046-2020《循环再利用涤纶预取向丝》

FZ/T 54047-2020《循环再利用涤纶低弹丝》

FZ/T 54048-2020《循环再利用涤纶牵伸丝》

FZ/T 54064-2012《涤纶单丝》

FZ/T 54089-2016《有色锦纶6弹力丝》

FZ/T 54113-2019 《有色锦纶6预取向丝》

FZ/T 54114-2019 《有色锦纶6牵伸丝》

GB/T 14464-2017《涤纶短纤维》

GB/T 14463-2022《粘胶短纤维》

FZ/T 52002-2012《锦纶短纤维》

FZ/T 52002-2021《锦纶66短纤维》

FZ/T 52006-2023《竹浆粘胶短纤维》

FZ/T 52010-2014《再生涤纶短纤维》

FZ/T 52018-2023《有色涤纶短纤维》

FZ/T 52019-2018《莱赛尔短纤维》

FZ/T 52025-2012《再生有色涤纶短纤维》

FZ/T 52043-2016《莫代尔短纤维》

FZ/T 52057-2021《锦纶6短纤维》

FZ/T 52061-2021《染色粘胶短纤维》

FZ/T 54030-2023《有色粘胶短纤维》

GB/T 14463-2022《粘胶短纤维》

GB/T 14464-2017《涤纶短纤维》等

相关的法律法规、部门规章和规范

企业明示的产品标准

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求等。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次监督抽查项目均可复检。