南通市铝材产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1.范围

本细则适用于南通市市场监督管理局组织的铝材产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

生产企业采样

在企业成品库内随机抽取经检验合格或以任何方式表明合格的、近期生产的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可。每家企业优先抽取具有代表性的产品，每种产品共抽取6根型材。

截取检验样品截取方法为：在每根型材上从距离型材端部500mm处连续截取2段样品，每段长1000mm，共计12段。同一根上截取的2段样品一一对应编号，如1-a，1-b，2-a，2-b，3-a，3-b，4-a，4-b，5-a，5-b，6-a，6-b。将其中标记a的6段样品为一包，签封标明为检验样品；标记b的6段样品为一包，签封标明为备用样品。

3.检验依据

表1阳极氧化型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2023 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2023 |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.2-2017 GB/T 5237.1-2017 |
| 4 | 膜层性能 | 局部膜厚 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 8014.1-2005 GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |
|  |  | 平均膜厚 | GB/T 5237.2-2017 | GB/T 8014.1-2005 GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |

表2电泳涂漆型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2023 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2023 |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.3-2017 GB/T 5237.1-2017 |
| 4 | 复合膜性能 | 阳极氧化膜局部膜厚 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 GB/T 8014.1-2005 GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |
|  |  | 漆膜局部膜厚 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 GB/T 8014.1-2005 GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |
|  |  | 复合膜局部膜厚 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 5237.3-2017 GB/T 8014.1-2005 GB/T 4957-2003 GB/T 6462-2005 |
|  |  | 漆膜硬度 | GB/T 5237.3-2017 | GB/T 6739-2022 |

表3 喷粉型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.4-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.4-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2023 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.4-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2023 |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.4-2017 GB/T 5237.1-2017 |
| 4 | 膜层性能 | 装饰面上的膜层局部厚度 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 4957-2003 |
|  |  | 压痕硬度 | GB/T 5237.4-2017 | GB/T 9275-2008 |

表4喷漆型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.5-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.5-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2023 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.5-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2023 |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.5-2017 GB/T 5237.1-2017 |
| 4 | 膜层性能 | 平均膜厚 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 5237.5-2017 GB/T 4957-2003 |
|  |  | 局部膜厚 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 5237.5-2017 GB/T 4957-2003 |
|  |  | 硬度 | GB/T 5237.5-2017 | GB/T 6739-2022 |

表5隔热型材检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | Si | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Fe | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cu | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Mg | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Cr | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Zn | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
|  |  | Ti | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 7999-2015 |
| 2 | 力学性能 | 抗拉强度 Rm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.6-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2023 |
|  |  | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.6-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2023 |
|  |  | 断后伸长率 A50mm | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.6-2017 GB/T 5237.1-2017 GB/T 16865-2023 |
| 3 | 壁厚尺寸 | 壁厚偏差 | GB/T 5237.1-2017 | GB/T 5237.6-2017 GB/T 5237.1-2017 |
| 4 | 膜层性能 |  | （按膜层分类不同，分见表1～表4） |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 5237.1-2017   铝合金建筑型材 第1部分：基材

GB/T 5237.2-2017   铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材

GB/T 5237.3-2017  铝合金建筑型材 第3部分：电泳涂漆型材

GB/T 5237.4-2017   铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材

GB/T 5237.5-2017   铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材

GB/T 5237.6-2017   铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。