南通市贵金属、珠宝饰品产品质量监督抽查检验实施细则（2025年）

一、范围

本细则适用于南通市市场监督管理局组织贵金属、珠宝饰品产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

- 二、抽样方法

本次监督抽查仅从市场实体店取样，以发现问题为导向，重点对2024年度抽查不合单的单位，以及消费者反映的热点产品进行监督抽查。

以发现问题为导向，尽量抽查消费者反应问题多、价格显著偏移的产品；同一生产企业按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号产品在同一抽样领域不得重复抽样。

- 实体店抽样，所抽查贵金属、珠宝饰品的产品名称应当反映产品的真实属性，当其标识名称不明确时，应当以适当方式询问产品的具体名称。每个地区原则上应当尽量覆盖商场、超市、专卖店或便利店（杂货店）3类实体店，若地区实体店不能完全覆盖3类实体店的，根据区域实际分布情况进行调整，尽量保证该地区总抽样数不变。

抽样单上应注明：（1）取样企业名称，实体店受检企业名称表述需与受检企业营业执照一致；（2）生产企业名称（如有）；（3）抽检产品名称，产品标签、产品包装、产品说明书等明确标出的。

- 三、检验依据

凡是注明日期的文件，其随后所有的修改单或修订版不适用于本方案。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本方案。

GB 11887-2012《首饰贵金属首饰纯度的规定及命名方法》及2015年第1号修改单

GB/T 18043-2013《首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法》

GB/T 8170-2008《数值修约规则与极限数值的标识和判定》

QB/T 1690-2021《贵金属饰品质量测量允差的规定》

GB/T 16552-2017《珠宝玉石  名称》

GB/T 16553-2017《珠宝玉石  鉴定》

GB/T 16554-2017《钻石分级》

GB/T 31912-2015 《饰品 标识》

相关的法律法规、部门规章和规范

经备案现行有效的企业标准及明示质量承诺

- 四、检验项目、方法

检验项目为产品实物质量检查和产品标签检查。

4.1实物质量检验项目表

| 序号 | 检验 项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 贵金属 饰品 | QB/T1690 | 质量 | QB/T1690 |
|  |  | GB／T18043 GB11887 | 纯度 | GB/T18043 |
| 2 | 珠宝玉石 | GB/T16553 | 肉眼观察 | GB/T16553 4.1.1 |
|  |  | GB/T16553 | 放大检查 | GB/T16553 4.1.2 |
|  |  | GB/T16553 | 折射率、双折射率 | GB/T16553 4.1.3 |
|  |  | GB/T16553 | 光性特性 | GB/T16553 4.1.4 |
|  |  | GB/T16553 | 二色性 | GB/T16553 4.1.5 |
|  |  | GB/T16553 | 荧光观察 | GB/T16553 4.1.6 |
|  |  | GB/T16553 | 质量 | GB/T16553 4.1.7 |
|  |  | GB/T16553 | 密度 | GB/T16553 4.1.8 |
|  |  | GB/T16553 | 红外光谱分析 | GB/T16553 4.1.9 |
|  |  | GB/T16553 | 紫外可见光谱分析 | GB/T16553 4.1.10 |
|  |  | GB/T16553 | 热导性 | GB/T16553 4.1.11 |
|  |  | GB/T 16553 | 发光图像分析 | GB/T16553 4.1.18 |
| 3 | 钻石 | GB/T16554 | 颜色分级 | GB/T16554 4 |
|  |  | GB/T16554 | 净度分级 | GB/T16554 5 |
|  |  | GB/T16554 | 切工分级 | GB/T16554 6 |

4.2 产品标识检查

贵金属、珠宝饰品产品标识（包括印记、标签、说明书、合格证、包装等）检查内容包括：

1、贵金属类产品印记：检查是否按照GB11887-2012《首饰 贵金属纯度的规定及命名方法》及2015年第1号修改单标准的要求，标注齐全。

2、贵金属纯度命名的正确性：检查是否符合GB11887-2012《首饰 贵金属纯度的规定及命名方法》及2015年第1号修改单标准规定的要求；

3、珠宝饰品名称的正确性：标注的珠宝饰品名称与检测结果是否存在实质性的不一致，包括产品名称是否错误、合成及处理方法是否标注等；

4、珠宝饰品名称的规范性：检查是否符合GB/T16552-2017《珠宝玉石 名称》标准的命名规则。

5、标签内容是否齐全、正确：检查是否符合GB11887-2012《首饰 贵金属纯度的规定及命名方法》及2015年第1号修改单、GB/T 31912-2015《饰品 标识》标准的要求。

- 五、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

六、异议处理

6.1 对不合格产品的异议处理，按以下方式进行：

a）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质、电子或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等证明原结论；

b）对复检并具备检验条件的，按照监督抽查方案对检验样品进行复检并出具报告；

c）对样品信息有异议的，核查样品确认情况和生产企业提交证明材料，提出处理建议。

6.2 留样再测

本次监督抽查检测方法为无损检测，原样可进行多次检测，且不影响检测结果。留样再测项目与检测项目相同。