南通市印染布产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1.范围

本细则适用于南通市市场监督管理局组织的印染布产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

生产企业抽样：抽样人员在事先不通知生产企业的情况下在成品仓库中随机抽取有产品质量检验合格证明或以任何其他形式表明合格的待销产品，随机数使用扑克牌方法产生，所需检验样品以承检机构名义付费购买，备用样品由受检企业先行无偿提供，启动备用样品进行复检时由原承检机构另行付费购买，备用样品封存于生产企业。抽样数量：2m×幅宽×2（含2m×幅宽检测样和2m×幅宽备份样），抽样基数应满足抽样要求。

3.检验依据

表1  检验项目及依据

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | GB 18401-2010 | GB/T7573-2009 |
| 2 | 耐水色牢度 |  | GB/T5713-2013 |
| 3 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T3922-2013 |
| 4 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T3922-2013 |
| 5 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T3920-2008 |
| 6 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 | FZ/T01057-2007 GB/T2910-2009等 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》

GB/T 411-2017《棉印染布》

FZ/T 14003-2019《拉毛起绒棉印染布》

FZ/T 14004-2014《粘胶纤维印染布》

FZ/T 14005-2014《涤粘混纺印染布》

FZ/T 14006-2018《经平绒棉印染布》

FZ/T 14007-2011《棉涤混纺印染布》

FZ/T 14008-2021《棉维混纺印染布》

FZ/T 14010-2006《普梳涤与棉混纺印染布》

FZ/T 14012-2022《竹浆粘胶纤维印染布》

FZ/T 14013-2018《莫代尔纤维印染布》

FZ/T 14014-2019《莱赛尔纤维印染布》

FZ/T 14016-2019《棉氨纶弹力印染布》

FZ/T 14017-2018《锦纶印染布》

FZ/T 14018-2020《锦纶与棉交织印染布》

FZ/T 14019-2020《棉提花印染布》

FZ/T 14024-2022《棉与粘胶纤维混纺印染布》

FZ/T 14032-2016《锦纶空气变形丝印染布》

FZ/T 14041-2018《灯芯绒涤棉混纺印染布》

FZ/T 14046-2019《涤纶氨纶弹力印染布》

FZ/T 14047-2019 《涤纶印染布》

FZ/T 14048-2020《锦纶氨纶弹力印染布》

FZ/T 14051-2021《棉与锦纶长丝氨纶包覆纱交织弹力印染布》

FZ/T 14052-2021《锦纶与涤纶交织印染布》

FZ/T 14053-2022《醋酯纤维印染布》

FZ/T 34001-2012《苎麻印染布》

FZ/T 34002-2016《亚麻印染布》

FZ/T 34004-2012《涤麻（苎麻）混纺印染布》

FZ/T 34005-2006《苎麻棉混纺印染布》

FZ/T 34006-2016《黄麻印染布》

FZ/T 34009-2012《亚麻（或大麻）棉混纺印染布》

GB/T 14311-2017《灯芯绒棉印染布》

GB/T 5326-2009《精梳涤棉混纺印染布》

GB/T 22848-2022《针织成品布》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次监督抽查项目均可复检。