南通市纱线产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1.范围

本细则适用于南通市市场监督管理局组织的纱线产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

生产企业抽样：抽样人员在事先不通知生产企业的情况下，在生产企业随机抽取以任何方式表明合格的产品，随机数使用扑克牌方法产生，所需检验样品以承检机构名义付费购买，备用样品由受检企业先行无偿提供，启动备用样品进行复检时由原承检机构另行付费购买，备用样品封存于生产企业。抽样数量见表1，抽样基数应满足抽样要求。

表1 抽样数量

| 产品种类 | 抽样数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 管纱 | 60 管（其中备样 30 管） | - |
| 筒纱 | 12 筒（其中备样 6 筒） | 厚度不少于 3-4 公分的筒纱 |
| 绞纱 | 6绞（其中备样3绞） | 每绞不低于400米。 |

3.检验依据

表2 检验项目及依据

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线密度 | 相应产品标准 | GB/T 4743-2009 FZ/T 20017-2010 |
| 2 | 线密度变异系数 |  | GB/T 4743-2009 FZ/T 20017-2010 |
| 3 | 线密度偏差率 |  | GB/T 4743-2009 FZ/T 20017-2010 |
| 4 | 单纱强力变异系数 |  | GB/T 3916-2013 |
| 5 | 单纱断裂强度 |  | GB/T 3916-2013 |
| 6 | 条干均匀度变异系数 |  | GB/T 3292.1-2008 |
| 7 | 千米棉结 |  | GB/T 3292.1-2008 |
| 8 | 纤维含量 |  | FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009等 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

FZ/T 12001-2015《转杯纺棉本色纱》

FZ/T 12002-2017《精梳棉本色缝纫专用纱线》

FZ/T 12003-2014《粘胶纤维本色纱线》

FZ/T 12004-2015《涤纶与粘胶纤维混纺本色纱线》

FZ/T 12005-2020《普梳涤与棉混纺本色纱线》

FZ/T 12006-2011《精梳棉涤混纺本色纱线》

FZ/T 12007-2014《普梳棉维混纺本色纱线》

FZ/T 12008-2014《维纶本色纱线》

FZ/T 12009-2020《腈纶本色纱》

FZ/T 12010-2011《棉氨纶包芯本色纱》

FZ/T 12011-2014《棉腈混纺本色纱线》

FZ/T 12012-2023《棉粘胶纤维涤纶混纺本色纱》

FZ/T 12014-2014《针织用棉色纺纱》

FZ/T 12015-2020《天然彩色棉纱线及含天然彩色棉纱线》

FZ/T 12016-2021《棉与涤纶混纺色纺纱》

FZ/T 12017-2016《天然彩色棉转杯纺纱》

FZ/T 12018-2019《紧密纺精梳棉本色纱线》

FZ/T 12019-2018 《涤纶本色纱线》

FZ/T 12020-2009《竹浆粘胶纤维本色纱线》

GB/T 5324-2009 《精梳涤棉混纺本色纱线》

GB/T 398-2018  《棉本色纱线》

GB/T 29258-2012 《精梳棉粘混纺本色纱线》

FZ/T 32004-2009《亚麻棉混纺本色纱线》

FZ/T 22001-2021《精梳机织毛纱》

FZ/T 22002-2021《粗梳机织毛纱》

FZ/T 22005-2019《半精纺毛机织纱线》等

相关的法律法规、部门规章和规范

企业明示的产品标准

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求等

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次监督抽查项目均可复检。