南通市学生校服（军训服）产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1.范围

本细则适用于南通市市场监督管理局组织的学生校服（军训服）产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

实体店抽样：抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。抽样人员购买样品，索取发票留证。所需检验样品以承检机构名义付费购买，备用样品由受检企业先行无偿提供，启动备用样品进行复检时由原承检机构另行付费购买，备用样品按要求封存在实体店。抽样数量见表1，抽样基数满足抽样数量即可。抽采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

表1 抽样数量

| 产品类别 | 抽样数量 |
| --- | --- |
| 学生校服 | 2件/条/套（其中备样1件/条/套） |
| 军训服 | 2件/条/套（其中备样1件/条/套） |

注：如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。

3.检验依据

表2 学生校服检验项目及依据

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 GB/T 31888-2015 相应产品标准明示纤维成分及含量 | FZ/T 01057-2007、GB/T 2910-2009等 |
| 2 | 甲醛含量 | GB 18401-2010、GB 31701-2015、相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 3 | pH值 |  | GB/T 7573-2009 |
| 4 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 |
| 5 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013 |
| 6 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 8 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐湿摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |
| 10 | 耐皂洗色牢度 |  | GB/T 3921-2008 |
| 11 | 绳带 |  | GB/T 31888-2015 |
| 12 | 残留金属针 |  | GB/T 24121-2009 |

表3 军训服检验项目及依据

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010、相应产品标准 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 |  | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准明示纤维成分及含量 | FZ/T 01057-2007、GB/T 2910-2009等 |
| 10 | 裤后裆接缝强力 | 相应产品标准 | GB/T 3923.1-2013 GB/T 21294-2024 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》

GB/T 31888-2015《中小学生校服》

GB/T 22854-2009《针织学生服》

GB/T 23328-2009《机织学生服》

相关的法律法规、部门规章和规范

企业明示的产品标准

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求等

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次监督抽查项目均可复检。